SUPPORTING INFORMATION

| Complex | Polymer | Mass of complex (mg) | Final Ru content (ppm) | % of complex fixed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (I) | Si-HPMC (0.52 %wt Si) | 2.5 | 295 | 32.5 |
|  |  | 5 | 526 | 29 |
|  |  | 7.5 | 830 | 30 |
|  |  | 15 | 1555 | 28.5 |
|  |  | 30 | 2702 | 24.5 |
|  | Si-HPMC (0.81 %wt Si) | 2.5 | 349 | 38 |
|  |  | 5 | 637 | 35 |
|  |  | 7.5 | 897 | 32.5 |
|  |  | 15 | 1336 | 24.5 |
|  |  | 30 | 3800 | 34.5 |
| (II) | Si-HPMC (0.52 %wt Si) | 2.5 | 345 | 38 |
|  |  | 5 | 455 | 25 |
|  |  | 7.5 | 708 | 26 |
|  |  | 15 | 1031 | 19 |
|  | Si-HPMC (0.81 %wt Si) | 2.5 | 206 | 22.5 |
|  |  | 5 | 392 | 21.5 |
|  |  | 7.5 | 691 | 25 |
|  |  | 15 | 1124 | 20.5 |
| (III) | Si-HPMC (0.52 %wt Si) | 2.5 | 486 | 65 |
|  |  | 5 | 887 | 59.5 |
|  |  | 7.5 | 1257 | 56.5 |
|  |  | 15 | 1980 | 44.5 |
|  |  | 30 | 4173 | 46.5 |
|  | Si-HPMC (0.81 %wt Si) | 2.5 | 375 | 50.5 |
|  |  | 5 | 650 | 43.5 |
|  |  | 7.5 | 1166 | 52 |
|  |  | 15 | 1951 | 43.5 |
|  |  | 30 | 4422 | 49.5 |
| Control experiments |
| Ru(bpy)3Cl2 | Si-HPMC (0.52 %wt Si) | 7.5 | 0 | 0 |
| (I) | E4M | 7.5 | 0 | 0 |
| (III) | E4M | 7.5 | 0 | 0 |

Table S-I. Labeling yield of Si-HPMC (0.52 or 0.81 %wt Si) with ruthenium complexes I, II or III as a function of the initial label loading.